附件1

**2019年度镇江市水泥物理性能实验室间比对试验结果标准值**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类别样样品类别标 准 值参 数 | 密度（g/m³） | 比表面积（m²/kg） | 标准稠度用水量（%） | 初凝时间（min） | 终凝时间（min） | 胶砂流动度（mm） | 3d抗折强度（MPa） | 28d抗折强度（MPa） | 3d抗压强度（MPa） | 28d抗压强度（MPa） |
| A | 3.01 | 425 | 28.4 | 190 | 255 | 241 | 5.6 | 8.8 | 27.7 | 56.7 |
| B | 3.04 | 360 | 28.0 | 205 | 270 | 235 | 5.8 | 8.7 | 30.6 | 54.5 |
| C | 3.06 | 378 | 28.2 | 145 | 205 | 243 | 5.3 | 8.5 | 27.0 | 53.5 |