附件2

**2019年度镇江市水泥物理性能实验室间比对试验允许误差表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检测参数** | **允许误差范围** | **误差类别** |
| 1 | 水泥密度 | ±0.02g/cm³ | 绝对误差 |
| 2 | 水泥比表面积 | ±5.0% | 相对误差 |
| 3 | 标准稠度用水量 | ±5.0% | 相对误差 |
| 4 | 初凝时间 | ±25min | 绝对误差 |
| 5 | 终凝时间 | ±45min | 绝对误差 |
| 6 | 3天抗折强度 | ±9.0% | 相对误差 |
| 7 | 28天抗折强度 | ±9.0% | 相对误差 |
| 8 | 3天抗压强度 | ±7.0% | 相对误差 |
| 9 | 28天抗压强度 | ±7.0% | 相对误差 |
| 10 | 胶砂流动度 | ±8mm | 绝对误差 |